- Найти вид температурной зависимости критического поля сверхпроводника 1 рода Hc(T) при низких температурах T<<Tc.

- Найти кинетическую индуктивности тонкой сверхпроводящей пленки и проволоки, с толщиной меньшей лондоновской глубины проникновения. Сделать оценки для типичных сверхпроводников.

- Найти глубину проникновения магнитного поля в сверхпроводник в пределе Пиппарда (нелокальная электродинамика).

- Найти зависимость критической температуры сверхпроводящего перехода для тонкостенного сверхпроводящего цилиндра от величины магнитного поля, параллельного оси цилиндра. (эффект Литтла - Паркса)

- Найти параллельное критическое поле и критический ток для тонкой пленки.

- Найти зависимость критической температуры двухслойной структуры тонкая сверхпроводящая пленка – пленка нормального (несверхпроводящего) металла от толщин пленок. Использовать теорию Гинзбурга – Ландау.

- Найти верхнее критическое поле в сверхпроводнике второго рода.

- *Найти критическую температуру появления сверхпроводимости в диске в перпендикулярном магнитном поле.

- Найти критическую температуру появления сверхпроводимости в магнитном поле в анизотропном сверхпроводнике (с тензором масс в теории ГЛ), при произвольной ориентации поля относительно оси анизотропии. Анизотропия – одноосная.

- Решить задачу мейсснеровской экранировки в сверхпроводнике с одноосной анизотропией тензора масс в теории ГЛ

- Найти критическую температуру появления сверхпроводимости на плоскости двойникования, в модели, предполагающей локальное повышение Тс на плоскости.

- Найти амплитуду сверхпроводящего зародыша в бислое сверхпроводник – нормальный металл (вблизи температуры зарождения сверхпроводимости).

- Найти распределение токов и магнитного поля для вихря в тонкой пленке (тоньше лондоновской глубины проникновения). Вихрь перпендикулярен пленке. Найти энергию вихря и энергию взаимодействия вихрей и вихря с антивихрем.

- *Найти барьер на вход вихря в анизотропный  сверхпроводник (с тензором масс в теории ГЛ).

- Найти верхнее критическое поле появления сверхпроводимости вблизи плоской границы сверхпроводника и изолятора (поле параллельно поверхности).

- Найти В(Н) в сверхпроводниках второго рода. Рассмотреть разные предельные случаи сильных и слабых полей.

- *Найти нижнее критическое поле в сверхпроводнике 2ого рода с анизотропным тензором эффективных масс.

- Найти коэффициент вязкости вихря.

- *Показать что в изотропном сверхпроводнике вихрям энергетически выгодно образовать правильную треугольную решетку.

- Найти энергию границы раздела NS.

- *Найти верхнее критическое поле для тонкой пленки при разных ориентациях поля.

- *Найти энергию вихревой решетки вблизи верхнего критического поля с учетом поправок на экранировку магнитного поля.

- Найти ток депиннинга вихря, взаимодействующего с цилиндрической полостью, параллельной его оси.

- Найти температурную зависимость критического тока SNS перехода в рамках подхода Гинзбурга – Ландау.

- В резистивной модели джозефсоновского перехода найти высоту ступенек Шапиро.

- Найти ВАХ джозефсоновского туннельного контакта с конечной емкостью и сопротивлением.

- Найти зависимость критического тока джозефсоновского контакта от магнитного поля, приложенного в плоскости контакта. Ширина контакта меньше джозефсоновской длины, т.е. контакт – короткий.

- Для двухконтактного СКВИДа найти зависимость критического тока от приложенного магнитного поля.